Località Champagne n.18 – 11020 Verrayes (AO) Italia

Tel. +39 0166 54.68.00/46.220 – Fax +39 0166 54.64.33

Reg.Imp.Aosta / P.IVA / C.F. 01138840077 – REA AO-70540

Capitale sociale i.v. euro 10.000,00

www.chapellu.com – e.mail : info@chapellu.com

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

(regolamento UE n. 305/2011)

Verde Dorato

Prasinite

Uso previsto : 		materiale lapideo per l’arredamento di interni ed esterni

Produttore :		CHAPELLU SRL

Loc.Champagne 18

11020 Verrayes (Ao)

Norme armonizzate di riferimento	UNI EN 1341:2013	UNI EN 1342:2013	UNI EN 1343:2013

UNI EN 12057:2005	UNI EN 12058:2005

| MASSA VOLUMETRICA | 2670 KG/M³ |
| --- | --- |
| COEFICENTE DI IMBIBIZIONE | 0.34 % |
| RESISTENZA A COMPRESSIONE | 83 MPa |
| CARICO A ROTTURA | 1,12 P(kN) | TRAZIONE INDIRETTA MEDIANTE FLESSIONE |
| RESISTENZA A TRAZIONE | 13,50 MPa |  |
| CARICO A ROTTURA | 1,06 P(kN) | DOPO GELIVITA’ |
| RESISTENZA A TRAZIONE | 12,50 MPa |  |
| USURA PER ATTRITO RADENTE | 3,86 MM |
| INDICE DI DISUNIFORMITA’ DELLA DUREZZA | 5,27 |

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

Firma